Уважаемые покупатели!

По вашему желанию осуществляем фасовку в любую тару!

Ищем дилеров, посредников, представителей во всех регионах на выгодных условиях!

ООО Индустрия

Контактные телефоны в Беларуси:

+8 10 375 297 124124 Иванов Леонид Николаевич

НАПОЛНИТЕЛЬ ДОЛОМИТОВЫЙ

Для покровного слоя рубероида

# СТБ 1417-2003

| Плотность, г/см2, не более | 3 |
| --- | --- |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1 |
| Концентрация водородных ионов водной вытяжки, (рН) | 7-9,5 |
| Остаток на сите N 009, %, не более | 10 |
| Остаток на сите N 014, %, не более | 1,5 |

НАПОЛНИТЕЛЬ ДОЛОМИТОВЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ МИНЕРАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ И ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РУБЕРОИДА.

Срок годности не ограничен.

Щебень(доломитовый)

# ГОСТ 8267-93

Выпускается в виде фракций: 5-20 мм, 20-40мм, 40-80 мм.

| Марка по прочности | 300,400,600 |
| --- | --- |
| По морозостойкости | F25,F50 |
| По истираемости | И2, И3, И4 |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1,5-3% |
| Содержание зёрен слабых пород | 5-10% |
| Лещадность | 25-50% |
| Водопоглащение | 0,44-6,68% |

## Химический состав доломитов месторождения «Гралево»

| Окислы | Колебания,% |  | Наиболее характерные значения, % | Среднее значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| SiO2 | 0,39 | 13,37 | 1,0-2,0 | 1,65 |
| Al2O3 | 0,1 | 1,79 | 0,2-0,5 | 0,37 |
| Fe2O3 | 0,11 | 1,27 | 0,2-0,5 | 0,35 |
| TiO2 | 0,01 | 0,14 | 0-0,05 | 0,05 |
| CaO | 23,84 | 34,54 | 29-31 | 30,02 |
| MgO | 14,75 | 22,36 | 20-21 | 20,5 |
| K2O | 0,02 | 0,64 | 0,05-0,2 | 0,13 |
| Na2O | 0,03 | 0,24 | 0,03-0,1 | 0,05 |
| SO3 | 0 | 1,02 | 0-0,62 | 0,26 |
| P2O5 | 0 | 0,17 | 0-0,03 | 0,03 |
| MnO | 0 | 0,11 | 0,05 | 0,02 |
| n.n.n. |  |  |  | 46,39 |
| CaCO3 | 47 | 58 | 50-52 | 51 |
| MgCO3 | 38 | 47 | 43-45 | 42 |
| CaCO3+MgCO3 | 85 | 99,8 | 93-96 | 95 |

ЩЕБЕНЬ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ДОРОГ, ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕОТВЕТСТВЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, А ТАКЖЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕ СТЕКЛА.

### МУКА ИЗВЕСТНЯКОВАЯ

(доломитовая)

# ГОСТ 14050-93

| Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния, %, не более | 85 |
| --- | --- |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,5 |
| Зерновой состав, полный остаток на сите, % |  |
| 5мм, не более | 0 |
| 3 мм, не более | 1 |
| 1 мм, не более | 3 |
| Показатель АДВ, не менее | 81 |

МУКА ДОЛОМИТОВАЯ:

- НЕЙТРАЛИЗУЕТ ВРЕДНУЮ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РАСТЕНИЙ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВ

- УЛУЧШАЕТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ, ИХ СТРУКТУРУ

- ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНОСИМЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

- УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ РАСТЕНИЙ МИКРООРГАНИЗМОВ

- ОБОГАЩАЕТ ПОЧВУ

  - КАЛЬЦИЕМ, КОТОРЫЙ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ РАСТЕНИЙ, УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

  - МАГНИЕМ, КОТОРЫЙ ВХОДИТ В СОСТАВ ХЛОРОФИЛЛА И УЧАСТВУЕТ В ФОТОСИНТЕЗЕ

- СВЯЗЫВАЕТ РАДИОНУКЛИДЫ, Т.Е. СПОСОБСТВУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ УРОЖАЯ

## Химический состав доломитов месторождения «Гралево»

| Окислы | Колебания,% |  | Наиболее характерные значения, % | Среднее значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| SiO2 | 0,39 | 13,37 | 1,0-2,0 | 1,65 |
| Al2O3 | 0,1 | 1,79 | 0,2-0,5 | 0,37 |
| Fe2O3 | 0,11 | 1,27 | 0,2-0,5 | 0,35 |
| TiO2 | 0,01 | 0,14 | 0-0,05 | 0,05 |
| CaO | 23,84 | 34,54 | 29-31 | 30,02 |
| MgO | 14,75 | 22,36 | 20-21 | 20,5 |
| K2O | 0,02 | 0,64 | 0,05-0,2 | 0,13 |
| Na2O | 0,03 | 0,24 | 0,03-0,1 | 0,05 |
| SO3 | 0 | 1,02 | 0-0,62 | 0,26 |
| P2O5 | 0 | 0,17 | 0-0,03 | 0,03 |
| MnO | 0 | 0,11 | 0,05 | 0,02 |
| n.n.n. |  |  |  | 46,39 |
| CaCO3 | 47 | 58 | 50-52 | 51 |
| MgCO3 | 38 | 47 | 43-45 | 42 |
| CaCO3+MgCO3 | 85 | 99,8 | 93-96 | 95 |

### МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

## Для асфальтобетонных смесей неактивированный

# ГОСТ 16557-78

| Зерновой состав, % по массе, не менее |  |
| --- | --- |
| Мельче 1,25мм | 100 |
| Мельче 0,315 мм | 90 |
| Мельче 0,071 мм | 70 |
| Пористость, % по объёму, не более | 35 |
| Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % по объёму, не более | 2,5 |
| Показатель битумоёмкости, г, не более | 65 |
| Влажность, % по массе, не более | 1 |

МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ АКТИВНОЙ СТРУКТУРНОЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ АСФАЛЬТОБЕТОНА. БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ РАЗВИТОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АДСОРБИРУЮЩЕЙ НА СЕБЯ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ БИТУМА, МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК ПРИДАЁТ АСФАЛЬТОБЕТОНУ НЕОБХОДИМЫЕ СВОЙСТВА, Т.Е. МЕХАНИЧЕСКУЮ ПОРЧНОСТЬ, СПОСОБНОСТЬ К УПРУГИМ И ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМАЦИЯМ.

Срок годности не ограничен.

### Утяжелитель доломитовый

#### ТУ РБ 00294585.003-97

| Плотность, г/см3, не менее | 2,7 |
| --- | --- |
| Массовая доля влаги,%, не более | 2,0 |
| Гранулометрический состав, остаток на сите с сеткой |  |
| N 007к,%, не более | 3,0 |
| N 004к,%, не более | 5,0 |
| Массовая доля растворимых в 15%-ной соляной кислоте веществ, %, не менее | 90 |

## Химический состав доломитов месторождения «Гралево»

| Окислы | Колебания,% |  | Наиболее характерные значения, % | Среднее значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до |  |  |
| SiO2 | 0,39 | 13,37 | 1,0-2,0 | 1,65 |
| Al2O3 | 0,1 | 1,79 | 0,2-0,5 | 0,37 |
| Fe2O3 | 0,11 | 1,27 | 0,2-0,5 | 0,35 |
| TiO2 | 0,01 | 0,14 | 0-0,05 | 0,05 |
| CaO | 23,84 | 34,54 | 29-31 | 30,02 |
| MgO | 14,75 | 22,36 | 20-21 | 20,5 |
| K2O | 0,02 | 0,64 | 0,05-0,2 | 0,13 |
| Na2O | 0,03 | 0,24 | 0,03-0,1 | 0,05 |
| SO3 | 0 | 1,02 | 0-0,62 | 0,26 |
| P2O5 | 0 | 0,17 | 0-0,03 | 0,03 |
| MnO | 0 | 0,11 | 0,05 | 0,02 |
| n.n.n. |  |  |  | 46,39 |
| CaCO3 | 47 | 58 | 50-52 | 51 |
| MgCO3 | 38 | 47 | 43-45 | 42 |
| CaCO3+MgCO3 | 85 | 99,8 | 93-96 | 95 |

УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ДОЛОМИТОВЫЙ ПРЕЖДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ПРИ БУРЕНИИ И ЗАКАЧИВЫАНИИ СКВАЖИН РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Качественная характеристика полезного ископаемого:

Предел прочности при сжатии: 13,5…175,7 МПа, в среднем 72 МПА

Коэффициент разрыхления доломита: 1,5

Категория крепости по СНиП: от VI до IX, в среднем VII